- 北京某改建工程东二区塔台、住宅楼工程

- 回 填 土 施 工 方 案

目录

一．施工概况	1

二．材料要求	2

三．主要机具	2

四．作业条件	2

五．操作工艺	3

六、质量要求	4

七、成品保护	4

八、安全措施	5

# 一．施工概况

本工程主楼部分回填材料室外为2：8灰土(回填应从垫层到散水)，室内为2：8灰土。塔台室外回填材料为2：8灰土（回填高度具体详见图纸）室内回填为2：8灰土，本工程1#楼外墙回填和室内回填正赶上冬期。

# 二．材料要求

土：宜优先采用基槽中挖出的土，但不得含有机杂物，使用前应过筛，灰土回填所需的土其粒径不得大于15mm；

石灰：用熟化过的石灰粉，其粒径不得大于5mm，不得含有过多的水分；

# 三．主要机具

主要施工机具一览表

| 序号 | 机具名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力夯 | 台 | 4 |  |
| 2 | 蛙式打夯机 | 台 | 6 |  |
| 3 | 手推车 | 辆 | 10 |  |
| 4 | 筛子 |  | 3 | 孔径16-20mm |
| 5 | 平头铁锹 | 把 | 20 |  |
| 6 | 靠尺 | 把 | 8 |  |
| 7 | 钢尺 | 把 | 2 |  |

# 四．作业条件

1．回填前，应对基础、地下防水层、保温层等进行检查验收，并要办好隐检手续。

2．填土之前，应将槽底清理干净。

3．施工前，应抄平做好水平标志。如在基坑边坡上，根据每层填土厚度画出水平控制线。

4．1#楼1-A轴、1-Q轴外侧要砌筑370mm的砖墙，每隔2m设置钢筋混凝土带进行加固。

# 五．操作工艺

- 工艺流程：

检验土和石灰粉的质量并过筛     灰土拌合     槽底清理      分层铺灰土     夯打密实    找平验收

（1）首先检查土质和石灰的材料质量是否符合标准的要求，土要用16-20mm筛子过筛。

（2）灰土拌合：灰土的配合比为2：8（体积比）。灰土的必须严格控制执行配合比。用人工翻拌，不少于三遍，使达到均匀，颜色一致，并适当控制含水量。

（3）灰土施工时，应适当控制含水量，工地检验方法是：用手将灰土紧握成团，两指轻捏即碎为宜。如土料水份过多或不足时，应晒干或洒水润湿(冬期施工土料不需要洒水)。

（4）分层铺灰土：为了控制铺土厚度，在边坡或混凝土外墙上划出每层虚土铺放的厚度线，每层灰土虚铺厚度为20cm，对于个别打夯机不能通过的地方，采取人工用木夯夯实，虚铺厚度为15cm。各层虚铺厚度都用木耙找平，与外墙上的虚铺厚度线相等。

（5）夯打密实：夯压的遍数应根据土的性质、压实系数及所选机具来确定，一般不少于三遍（现场施工时要保证压实系数在0.93—0.95之间  ）。打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉，每层夯压后都应用环刀取土送验，按规定分层取样试验，符合要求后方可进行上层施工。

（7）留接槎规定：灰土分段施工时，不得在墙角处，上下两层灰土的接搓距离不得小于500mm。

（8）找平和验收：灰土最上一层完成后，应拉线或用靠尺检查标高和平整度。高的地方用铁锹铲平，低的地方补打灰土，然后请质量人员验收。

2．冬季施工的要求

（1）回填土应连续进行，尽快完成，施工中应防止地面水流入基坑内，以免边坡塌方或遭到破坏。已填完的土层应及时用保温材料进行覆盖。

- 冬期回填灰土用的土，不得含有冻土块，要做到随筛、随拌、随铺、随打、随盖，认真执行接槎、留槎和分层夯实的规定。气温在-10°C以下时不宜施工。

- 灰土冬期施工时土料应进行覆盖保温。

# 六、质量要求

1．灰土必须按规定分层夯压密实。灰土的质量检查，要用环刀取样，确定其干容重。检查点数量：基槽每10m-20m应不小于1个，房心回填每100m2-500m2，应不少于1个，质量标准可按压实系数鉴定，一般为0.93—0.95，。

2．石灰粉中大于5mm的颗粒必须筛除。

3．配料正确，拌合均匀，分层虚铺厚度符合规定，夯压密实，表面无松散、翘皮。

4．主楼外墙肥槽灰土回填，设计要求回填土的干容重要大于15.5KN/m3

留槎和接槎，分层留接槎的位置、方法正确，接槎密实平整。

5．管道下部必须人工夯实，防止管道下方空虚，造成管道折断渗漏。

6．灰土回填的允许偏差见下表

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面标高 | ±15 | 用水平仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 表面平度 | 15 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |

7．灰土应当日铺填夯压，入槽的灰土不得隔日夯打。

# 七、成品保护

1．施工时，应注意保护定位桩、轴线桩等防止撞坏位移。

2．对基础、墙体防水层、保护层，在其侧面回填灰土时，一定要保护好，防止撞坏位移。

3．夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚或配合比不准确。

# 八、安全措施

1、打夯时，每台打夯机必须两人操作，一人操作夯机一人拖线，拖线者应随时将拖线整理通顺，盘圈送行，距夯机留有3~4米的余量，不要全长拉直，更不能拉的过紧或在夯下通行。操作者必须戴绝缘手套和绝缘胶鞋，操作手柄应采取绝缘措施。打夯机用后应切断电源，严禁在打夯机运转时清除积土。

2．基坑四周肥槽上面必须满挂安全网，避免交叉作业

3．在回填土施工时，设专人看护和警示标志。

4．打夯工人必须按操作规程操作，所用的电器设备必须安装漏电保护器.

目录

一．施工概况	1

二．材料要求	2

三．主要机具	2

四．作业条件	2

五．操作工艺	3

六、质量要求	4

七、成品保护	4

八、安全措施	5