STB环氧地坪综合技术施工方案

1人

一、	编制依据

1．昆明××有限公司与                   ，编号                            施工合同。

2．由      委托昆明××有限公司的施工图及材料。

3．施工现场，场地布置，道路施工机具设施材料堆放。

4．本工程为  环氧地坪  工程。工程面积             ，基层为C25混凝土。

5．本工程于2006年    月     日开工，2006年       月         日竣工，做到合格工程，按期交付使用。

二、	工程目标

1．	工程质量达到国家验收标准，并努力达到优良工程。

2．	按照合同工期前顺利完工。

3．	全工期安全施工。

三、   工程人员组织

组织该地坪的生产调度，材料半成品的供应，设备工具、施工、技术、成本、安全、质量及流水作业配合等管理工作。

组织人员：

项目经理

成本核算

料具管理

质量安全

计划管理

技术施工管理

1

人

材料采购供应

1人

材料播撒员

人

设备操作员

人

工序质量检查

人

手工压光员

人

配料员

人

镘刀手

人

施工助手

人

共计：   人

1人

四、环氧地坪施工工艺及程序

1、环氧平涂地坪施工工艺及程序

- 素地处理

新浇地面使用机械压光机压光，得到平整、光洁的表面。旧地面脱层部分用铲刀去除，然后打磨、

清扫、吸尘，潮湿处需烘干，以确保地面干净、干燥、平整。

- 底油

将配比好的材料均匀涂刷于素地，与素地渗透并完全粘接成全树脂底层，使之封闭水泥中的毛细孔，达到防潮、增强漆膜附着力的作用。

- 腻子

满刮环氧腻子，使地面平整。

- 面涂

将地面打磨光滑后用配比好的材料滚涂2遍，形成亮丽的面层。

面涂

钻石机和手工打磨。

腻子

确保素地干燥、清洁后刮涂底油。

底油

新浇混凝土使用机械抹光机压光，得到密实、平整的基面。

旧地面用打磨机和手工打磨平整，清理、吸尘。

素地

(5道工序)

环氧砂浆地坪施工工艺及程序

- 素地处理

新浇地面使用机械压光机压光，得到平整、光洁的表面。旧地面脱层部分用铲刀去除，然后打磨、

清扫、吸尘，潮湿处需烘干，以确保地面干净、干燥、平整。

- 底油

将配比好的材料均匀涂刷于素地1-2遍，与素地渗透并完全粘接成全树脂底层，使之封闭水泥中

的毛细孔，达到防潮、增强漆膜附着力的作用。

- 砂浆

用环氧底漆加入适量石英砂，搅拌均后，倒于地上刮平，起到提高平整度，增强耐磨性的作用。

- 腻子

待砂浆固化，满刮2遍环氧腻子，以确保地面平整。

- 面涂

将地面打磨光滑后用配比好的材料滚涂2遍，形成亮丽的面层。

面涂（2遍）

钻石机和手工打磨腻子层。

施工腻子。

腻子2-3遍

钻石机和手工打磨砂浆层。

素地

底油

底油干固后施工砂浆层。

砂浆

确保素地干燥、清洁后刮涂底油。如一楼基层无防水层可施工防湿底油。

新浇混凝土使用机械抹光机压光，得到密实、平整的基面。

旧地面用打磨机和手工打磨平整，清理、吸尘。

（7-8道工序）

环氧自流平地坪施工工艺

（一）产品结构图

腻子层

中涂砂浆

自流平面涂层

素地

底涂层

（6-7道工序）

（二）产品特点

|  | 环氧自流平地板 |
| --- | --- |
| 产 品 特 点 | 1、美观、防尘、易清洁 |
|  | 2、与基面粘结牢固，收缩率小、耐磨、耐用 |
|  | 3、具有一定的韧性，不脆裂，能耐较重载荷 |
|  | 4、具有较好的抗压性及抗冲击性能 |
|  | 5、耐化学腐蚀性能优良 |
|  | 6、表观效果佳，有镜面效果 |

（三）技术参数

|  |  | 环氧自流平地板 |
| --- | --- | --- |
| 干燥 时间 | 表干（h） | 4 |
|  | 实干（d） | 4 |
| 抗压强度（Mpa） |  | 80 |
| 抗弯强度（Mpa） |  | 50 |
| 抗冲击性（kg.cm） |  | 50 |
| 附着力 （级） |  | 1 |
| 铅笔硬度（H） |  | 3 |
| 耐磨性 （g） |  | ≤0.026(750g/1000r) |
| 耐机油、柴油60天 |  | 无变化 |
| 耐20%硫酸20天 |  | 无明显变化 |
| 耐20%氢氧化钠30天 |  | 无变化 |
| 耐甲苯、酒精60天 |  | 无明显变化 |
| 使用年限 |  | 5-10年 |

注：以上数据系依据试验室标准条件制样检测所得，仅供参考

（四）施工步骤

|  | 环氧自流平地板 |
| --- | --- |
| 施 工 步 骤 | 1、基面清理打磨，要求干净、干燥、平整 (如果待施工地面为一楼或地下室,则需作防水、防潮处理,否则易起鼓起泡) |
|  | 2、均匀涂刷底油 |
|  | 3、用环氧树脂中涂配适量精细骨料镘刮中涂层 |
|  | 4、细磨、除尘 |
|  | 5、用专用镘刀施工环氧自流平面涂 |
|  | 6、用带齿滚筒消泡 |
|  | 7、形成厚膜镜面表面 |
| 养护期 | 养护2-7天（养护期间不要自行使用） |

施工条件

- 素地基本平整，2米标尺内，平整度不应大于3毫米，整体粉光并养护28天以上；

- 水泥结合牢固，无空鼓，不起砂，无龟裂、无水泥浮浆；

- 素地表面含水率小于8%；

- 施工时空气相对湿度不大于70%，环境温度不底于10℃；

- 封闭环境下施工；

- 不可交叉施工；

- 施工完毕，24-48小时后可步行、7-10天后完全固化，可正常使用。

五、施工设备、工具、材料

| 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻石打磨机 |  | 台 | 台 |  |
| 吸尘吸水机 |  | 台 | 台 |  |
| 风干机 |  | 台 | 台 |  |
| 搅拌机 |  | 台 | 台 |  |
| 镘刀、刮刀 |  | 把 | 把 |  |
| 钻石碟 |  | 片 | 片 |  |
| 滚筒 |  | 个 | 个 |  |
| 环氧树脂 |  | ㎏ | 依实际情况定 |  |

六、   工程质量管理措施

1、每道工序专人检查，不达标的及时返工。

2、项目经理每日抽查，抽查若发现有不合格工序，重罚检查员及施工员。

3、施工方每日做出质量自检表，送交监理及甲方。

4、严格教育和贯彻施工人员质量意识。

七、   施工安全措施

1、严格遵守工地的安全规章制度，进场必须参加安全操作知识教育。

2、专人检查和定期检查，发现隐患及时采取措施排除。

3、进入现场必须带安全帽及公司胸卡，不准随意从高空乱扔物品。

4、电线必须由专人架接，机器开关必须加箱加锁，现场电动机械必须装接地线及防漏电开关，

电线不能直接栓在金属管架上。

5、按照操作规程施工。

6、夜间操作收浆、压光地坪时须有足够照明。

八、对混凝土地坪施工要求

1、底层混凝土的地坪填土必须碾压,夯实；

2、混凝土地坪应严格按图纸及设计规范分隔；

3、混凝土地坪的收水必须均匀，搅拌混凝土均匀；

4、混凝土震动提浆必须均匀、平整，防止产生白霜或混凝土地坪色差。混凝土地坪水泥最好用同厂、同标号的水泥；

5、底层混凝土强度需在C25以上，塌落度在75—100毫米之间，底层混凝土尽量捣实，特别是靠墙角、边缘、柱子边缘需注意表面提浆平整。2米内平整度不能大于3毫米，混凝土地坪不能加化学剂；

6、混凝土地坪分隔头必须平整，不能有高低接缝。

7、混凝土地坪压光后养护期内严禁上人或堆码材料，不能交叉作业；

8、找平层混凝土平均厚度需在5厘米以上；

9、混凝土分隔后第二次混凝土拼接时，需上次混凝土已凝固可切表面时方可浇灌；

10、若遇特殊情况应相互协调解决；

11、定作方应向承揽方提供施工图纸，完成通水、通电工作，门窗到位；

12、施工过程中当事人双方应专门指定一人作现场协调和监督工作。

九、对定做方要求

A: 施工地通电、通水、场地空、露天施工需有防雨设施，水电费由定做方承担。

B: 有不低于60平米办公地点和物料周转临时仓库。

C：保证我方能按时、按质、按量施工。

D: 定做方保证不安排交叉施工。保证封闭施工。

十、付款方式

A:合同签订后定做方支付承揽方30%的合同款作为工程备料款。

B:承揽方材料及施工人员进场，定做方支付乙方20%的合同款。

C:待工程完成50%-100%期间，定做方支付承揽方40%的合同款。

D:工程完工后一周内，定做方支付承揽方10%的合同款。

十一、施工进度表

| 人员 （人） | 环氧平涂地坪 m² | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 8天 | 9天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 素地处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腻子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

进度可根据实际情况做出调整

十二、工程报价

| 项目 | 规格 | 颜色 | 综合报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环氧平涂地坪 |  |  | 2 |
| 环氧砂浆地坪 |  |  | 2 |
| 环氧自流平地坪 |  |  |  |

昆明市以外施工加收材料及设备运费，施工人员来回车费。