耐磨自流平地坪

施工组织设计

一、概述

1、耐磨地坪特点

1.1成型地坪硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击。

1.2不起砂、不起粉尘，保持地坪洁净。

1.3表面平整光亮，但止滑效果良好。

1.4耐水性与耐油性优异，适合各种干湿内外环境。

1.5与混凝土一体成型，施工简易、迅速，最具经济性及实用性。

1.6地坪耐用性高，使用寿命长，大幅节省维护费用。

2、耐磨地坪材对基层混凝土的要求

2.1混凝土标号应达C25以上。

2.2坍落度最好应控制在8cm，最高不应超过15cm。

2.3骨材最大粒径不高于2.5cm，含泥量低于1%。

2.4不能采用低热水泥及引气助剂。

2.5混凝土的浇注、分仓施工、捣实、整平等应事先规划分工，并依正常程序，确实完成混凝土平整基面的浇注。

2.6混凝土浇注方的友善协助配合，是硬化地坪施工完美的最有力保证。

二、施工准备

1、技术准备

1.1审查图纸，熟悉耐磨地坪的详细做法及要求。找出施工的重点、难点，对施工中存在的问题应与建设单位、监理单位及时联系，协商解决并及时办理变更、洽商记录。

1.2编制详细的施工方案，组织技术、安全、质量交底。

1.3主要材料及时汇总统计，编制材料种类、数量、规格及需用日期的计划报表。

2、材料准备

2.1水泥：硅酸盐水泥，标号为32.5 级。

2.2石子：石子大小为10～15mm。

2.3砂：粗砂，含泥量不大于5%。

2.4 固化剂：专用矽钛合金骨料，5kg/m2。

3、主要机具

机械打磨机、搅拌机、拉线和靠尺、抹子、毛刷子、手推车、平锹、5mm孔径筛子等。

4、作业条件

4.1施工前应在四周墙壁弹出水准基准水平墨线 (一般弹+500mm 线)。

4.2门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。

4.3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。

4.4办好作业层的结构隐蔽验收手续。

4.5作业层的天棚，墙柱抹灰施工完毕。

三、施工工艺

（一）找平层施工

1、工艺流程：

清理基层→检测基层平整度→设定水平标高分仓支模→浇制细石混凝土找平层→平整度检验。

2、找平层施工：

2.1清理基层：

2.1.1清除基面水泥浮浆，落灰及松散杂物。

2.1.2用水清洗干净，使基面露出真正的地骨，并充分用水浸润基面。

3、检测基层平整度：

利用水准仪进行检测，掌握基面的基本情况。

3.1利用水准仪确定标高，根据厂房布置及立柱分布情况进行分仓支模。面积较小的房间无需分仓支模，可根据标高制作灰饼控制平整度。

3.2模板选用角钢或槽钢，用水准仪校正至找平层水平标高后，固定在基面上。

3.3支模分仓数，由现场实际情况而定，支模方向一致，不纵横交错。3.4支模完毕后，清除基面多余水份，然后用素水泥进行扫浆处理。

3.5浇制找平层。

3.6检测平整度。

利用水准仪检测找平层平整度，并用铝合金操平尺刮平直至水平。平整度控制5㎜以内。

3.7找平层技术指标控制：

3.7.1水灰比控制在0.5以下。

3.7.2混凝土塌落度控制在7-9cm。

3.7.3细石混凝土骨料粒径应控制在10mm之内。

3.7.4细石混凝土强度最终达到C20以上。

3.7.5分仓支模宽度以8——4m条形间隔为宜，以隔仓作业式进行混凝土浇注。

3.7.6找平层在初凝时要除去表面的多余泌水。

3.7.7足够照明、夜间施工有良好的视线。

（二）耐磨面层施工

1、工艺流程：

基面混凝土控制→边角加固→计算覆盖率→第一阶段材料撒布施工→抹平→第二阶段材料撒布施工→抹光→收光→养护→切缝、填缝→施工结束。

2、硬化剂地面施工

2.1边角加固:

2.1.1边角部位按规范要求处置；

2.1.2沿边带100~150mm宽，用手撒布材料；

2.1.3用抹刀抹平；

2.1.4如须设置切割缝，应在设置切割缝的地方，额外施工硬化剂，用钢抹刀抹进表面。

3、设计材料的覆盖:

3.1将施工面划分成一定面积的区域；

3.2预备足够供两次分段施工的材料在指定的位置；

3.3材料用量计算：5㎏/㎡；

3.4材料均匀的分布，可使产品的性能达到最佳。

4、铺设硬化剂（第一阶段）:

4.1测定混凝土初凝时间（轻度行人交通留下约3mm的印迹）；

4.2均匀撒布量1/3～2/3的材料于混凝土表面。

4.3具体方法如下

4.3.1撒料时混凝土面应无浮水，用手指按混凝土时其表面浮浆湿软，但混凝土已初凝，感觉不到松散、游离的石子存在，也就是手指按混凝土时，有压痕但不能很深。

4.3.2与其它实物交接固化较快地方，先撒料，后用木抹子和压抹子搓平压实。

4.3.3撒料时，工具离开地面位置要尽量低，材料摊开面积要大，摊开厚度要均匀一致。

4.3.4只有确认可以撒料的地块才能撒料，不能早撒，也不能晚撒；不能错撒、漏撒，以免导致耐磨层厚薄不均。必要时局部地方应补撒料。

5、抹平:

5.1待第一次撒布的材料表面变暗，表示已从基面混凝土吸收足够的水分；

5.2使用带磨盘的抹光机抹平；

5.3当混凝土初步平整后，运行抹平机。抹平机运行时，先整平四周边缘，再分别纵横方向运行整平。

5.4整平中，要连续不断匀速运行，不得在某处停下来，以免过度振捣造成分层，切忌抹光过度；

5.5用2米长铝检尺检查平整度及时调整；

5.6靠近边角难于用抹平机处用木抹子和压抹子整平，不得用软镘刀；

5.7确保所有的部位都完全压实。

6、铺设硬化剂（第二阶段）:

6.1沿第一次撒布材料的垂直方向均匀撒布剩余的材料；

6.2待第二次撒布材料吸收了足够的水分，用抹光机进行抹光；

6.3边角部位用抹刀进行处理。

7、抹光:

7.1待第二次施工的表面变暗（所需时间稍长）；

7.2手按压混凝土表面,稍有压痕,但有明显手印和手指明显感到湿,也就是混凝土此时接近终凝,但还不到终凝.

7.3撒料后稍停一会材料吸水后才整平,整平过程与前述方法基本一样。

7.4撒料时,一定要保证施工地块以外边缘一米清洁卫生,这时其它杂物不能混入施工地块。

7.5此次撒料最好用颗粒级较小的耐磨材料,如用正常级配的耐磨材料,一定要确保地坪稍湿软,整平机能把耐磨骨料磨压嵌入地坪内。

7.6现场负责人至现场巡视,勤用手摸，以便做出正确判断并及时安排人员处置。

8、收光:

待全部材料撒布完、抹光后约1～2小时，混凝土足够坚硬不致被破坏时，用刀口角度倾斜的抹光机收光至要求。

8.1抹光机抹光

8.1.1最后一次撒料并整平后，随后安排抹光。

8.1.2抹光操作人员要穿平底鞋并戴鞋套，其他人员此时不得随便进入施工地块。

8.1.3抹光时要按一定路径匀速不断运行，抹光机刀片倾斜角度及及其运转速度要与施工地坪状况相适应，以避免刀片粘吸耐磨层，造成地坪空鼓、起皮。

8.1.4当耐磨层颜色变深，地坪开始变亮，用手指按压地坪完全无压痕，只是稍有手印和手指有点湿时，停止抹光。

8.2镘刀手工抹光

8.2.1所有抹光人员都要穿平底鞋并戴鞋套。

8.2.2抹光时要从一处向另一处后退进行，后退次数要少，幅度要大；下蹲姿势要有利于镘刀大幅度移动（约2米），并保证手能较大用力到镘刀上。

8.2.3镘刀倾斜角度既要使镘刀与耐磨层的粘力小，双要保证镘刀不能刮伤耐磨层；后退抹光时，后排刀位压前排5-10厘米。

8.2.4抹光路径为纵横交叉进行，如局部地块干硬较快时，此地应先安排施工。

8.2.5当发现有灰尘等污染物进入抹光地块时，要随时用干净扫帚扫除。

8.2.6抹光过程中万一发现耐磨层脱皮，地坪创伤等现象时，要马上补上。

8.2.7镘刀抹光次数要多遍，但不可过度抹光，至到地坪表面明显光亮，完全干硬时应停止。

9、养护:

硬化剂施工完成后，为防止其表面水分急剧蒸发，确保耐磨材料强度稳定增长，应在施工完成后1~6小时内使用养护剂在其表面养护。具体使用方法如下：

9.1使用前应充分将材料搅拌均匀。

9.2混凝土面最终压光完成后即可在其表面均匀地喷洒养护剂，施工时间大约是压光后的1至6小时内（取决于当时环境温度和湿度），基本要求是表面已没有游离水。如没有喷洒设备，也可用软刷或滚筒施工，施工时应谨慎操作，以免损坏混凝土面。

10、切缝、填料：

耐磨地面施工完成24小时内，按照轴线进行锯切分格缝，缝深为厚度1/3。

锯缝嵌填具体使用方法如下:

10.1将切缝中的垃圾、浮灰清除干净，并用水冲洗。

10.2用嵌缝枪将嵌缝材料灌入缝内。

10.3填缝胶平面应低于混凝土基面1-3mm，无漏灌、不溢出缝外。

10.4施工完毕，及时清洗嵌缝枪。

10.5施工后4小时内防止接触雨水，8小时可开放交通。

11、质量验收标准及方法

11.1质量控制点

质量验收标准 （见《建筑地面工程施工质量验收标准GB50209-2002》第 5.1、5.2 条规定）

11.1.1 金属骨料耐磨地坪表面平整，光泽一致，具有良好的耐磨性、致密性、防尘和美观效果。

11.1.2地坪厚度应为1-3mm，施工采用干撒式方法，确保该耐磨层与基面混凝土整体结合。

11.1.3地坪表面无起鼓、收缩裂缝等现象。

11.1.4质量标准及检查方法：

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 |  | 洁净、无破损、脱皮、麻面和起砂等缺陷 | 观察检查 |
| 2 | 各层之间的粘贴 |  | 牢固无空鼓，在一个检查范围内空鼓面积不超过400㎝,且不多于2处 | 观察和小锤轻击 |
| 3 | 面层的材料、 强度和密实度 |  | 符合设计要求和有关现行标准规定 | 观察检查和检查试验报告 |
| 4 | 表面平整度 | mm | ≤4 | 2米靠尺和楔行塞尺检查 |
| 5 | 分隔缝平直度 | mm | ≤3 | 5米线和尺量检查 |

11.1.5地面伸缩缝考虑现场设备基础、钢柱、沟道等实际情况总体布置，伸缩缝间距不大于3 米。

11.2 质量通病防治措施

11.2.1洒料时间把握不准：浇注面层的C20混凝土没有按照施工时温度、湿度、施工速度设计专用配合比，坍落度较大时浇捣后容易产生离析，初凝时间较长，过早洒耐磨后表面泛浆形成了粘稠状，打磨后表面硬化层不纯，颜色变花。洒过晚就会形成地面已变颜色发花硬，导致磨不平、磨不匀，磨不亮。

11.2.2没有第一遍的机械磨平就开始洒耐磨或洒料时控制不好，直接导致洒料不均布，有些地方厚，有些地方薄，部分地面的颜色深浅不一就是这个原因。

11.2.3洒料时没有严格按照先2/3后1/3 的顺序分两遍播洒，一步到位，（工艺要求要求第二遍洒料在第一遍硬化至一定阶段之后）打磨后表面层不均匀。表面颜色不纯。

11.2.4最后一遍的打磨工作没有做彻底，收工早，现场部分地面成活后表面仍留有镘痕，表面粗糙，导致地面没有光洁度。

11.3 产品保护

养护期间，当混凝土强度小于1.2Mpa时，不在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。

四、质量保证措施

1、质量目标：本工程质量按《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）标准，达到合格标准。

2、质量管理措施：

2.1 从“事后把关”转移到“事先预防”上来，从管结果变为管过程，把不合格品消灭在未形成过程中。

2.2 项目部将作业人员分为三个小组，由专人负责质量监督，小组间开展进度、质量竞赛。实行优奖劣罚制度。

2.2.1生产系统负责施工准备，合理安排工序、劳动力和设备，组织各专业进行隐蔽会签，下任务单，对分部工程验收时要优质优价，不合格的要返工重做，要在结算工作量的任务单上反映出来。

2.2.2材料系统要对进场材料严格把关，对进场的材料核对进货与样品是否一致，提供检测报告和产品质量保证书或合格证，坚持做到不合格的材料不得在工程中使用。

2.2.3技术系统认真考察现场和学习企业规程、规范，及时做好分部分项工程的技术交底，及时检查各工序质量，并做好分部工程的隐检、预检工作。

2.3严格执行“自检、互检、专检”三检制。

3、质量控制流程

| 开始 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ↓ |  |  |
| 对基层混凝土平整度验收 |  |  |
| ↓ 甲方、监理验收 ↓通过 |  |  |
| 撒布地面硬化剂材料 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 用抹光机抹光压实 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 平整度复检 |  |  |
| ↓ 可否通过？ ↓通过 |  |  |
| 撒布地面硬化剂材料 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 硬化剂地面面层整体抹光 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 喷养护剂 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 锯缝 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 填缝 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 施工结束 |  |  |

4、质量控制技术措施

4.1严格按照施工方案施工。

4.2耐磨地面质量要求：整体面层密实光洁，无明显裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。

4.3表面平整度的允许偏差以达到3mm以内为目标，不超过5mm。

4.4成品保护

操作人员和其它人员均应严格保护已做好的地面，在未达到强度的10~15天内严禁有硬、尖利物件，重物通行、施工，以防止划伤表面。

4.5质量缺陷修补方法

4.5.1遭受轻微损坏的修补（1~2mm程度修补）

使用材料：

地面硬化剂、聚合物防水剂。

施工方法：

- 将修补面清扫干净；

- 将水和聚合物防水剂按2:1比例配合，并将其作为基层涂料于施工面；

- 用筛网筛除地面硬化剂的骨料，而后将水和聚合物防水剂按5:1比例配合，并将其加入无骨料地面硬化剂材料中，混合搅拌制成浆料之后，再使用金属镘将材料修补于施工面；

- 若有养护剂，则待其表面硬化后用辊筒涂装完成即可。

4.5.2遭受严重损坏的修补（10mm以上程度修补）

施工方法：

- 将要修补的施工面凿去一定厚度放入钢筋网片，浇筑细石混凝土；

在混凝土未硬化时，撒布 地面硬化剂，并用金属镘加工表面至完成。

五、安全保证措施

1、安全生产管理目标：确保施工过程无安全事故发生。

2、施工管理措施

2.1严格遵守国家及地方有关法律、法规和相关行业标准。

2.2追求无伤亡、无职业病、无环境污染的目标，力求使一切风险在可控制的范围内。

2.3现场施工管理人员及安全监督人员，应严格执行各自的职责，认真做好各级安全技术交底及学习厂内有关规章制度和规定，操作人员应严格按安全操作规程施工。加强安全教育和安全检查工作。做好新工人、外用工的安全培训和安全教育工作。经常对安全工作进行检查、督促，发现有不安全因素和现象应随时进行纠正、整改。

2.4施工现场管理人员和工人须佩戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查员须佩戴明显的袖章或标志。夜间有必备的照明设施。

2.5生产责任制

建立和健全以安全生产责任制为中心，各项安全管理制度，是保障安全生产的重要组织手段。

3、施工技术措施

3.1进入施工现场佩戴安全帽，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，在建筑工程的“四口”必须用栏杆或盖板等加以保护；

3.2清理楼面时，禁止从窗口、留洞口等处直接向外抛扔垃圾、杂物。

3.3剔凿地面时要带防护眼镜。

3.4夜间作业要有足够的照明并经二级漏电保护，灯具应架空或用支架固定离地不低于2.4m。不得随便移动临时照明。

3.5在室内推运小车时，特别是在过道拐弯要注意小车把挤手，人推小车不准倒退。

3.6施工用电电线、配电箱应架空绑牢，以防受潮漏电；配电箱内应设漏电掉闸开关，施工设备应设可靠安全接地线。

3.7、地面工程施工时，应避免材料直接接触皮肤和眼睛，穿戴合适的手套和护目镜。一旦与皮肤接触，应用水清洗；一旦与眼睛接触，应马上用水冲洗并寻医就治。

六、文明施工及环境保护

1、坚持诚信原则，遵守国家、地方、行业等有关环境法规、法律条例、标准，积极与业主、监理等单位协调好各方面的关系。

2、、施工用料堆放整齐，保持现场整洁、无积水，要经常洒水湿润，防止尘土扬起。设专人清扫工地，严禁抛洒细颗粒材料。

3、施工现场垃圾及时清理，倒运在指定地点，并及时外运至垃圾场。

4、各操作地点、面必须做到工完场清，并建立完善的交接制度。

七、保证工期的措施

1、工期目标：计划工期   天

2、保证工期的措施

2.1材料保证：我方将会同监理，设计院和业主尽早定材料及其规格品质，采取有效的措施，确保供货商在预定的时间内保质保量供货。材料提报要有充分余数。

2.2人员保证：优选专业施工队，利用科学的高管理及施工人员高素质和熟练的操作技能，确保工程进度。

2.3作业条件保证：施工现场必须提供可以进行地面施工的环境条件，如：水电预埋预留完成等。

2.4会议保证制度：对工程进度计划控制，加强对工程的动态管理且每周四召开生产调度会和生产总结会，以确保总计划的顺利完成。