6#楼墙、柱钢筋位移处理方案（推荐）

原因分析：

由于墙体竖筋在浇筑砼由于没有焊定位箍，在浇筑振捣时发生了位移。具体部位如下：6#楼轴交轴～轴，向轴外侧位移50mm；轴交～轴向轴方向位移40mm；轴交轴～轴向轴方向位移30mm。

处理方案：

- 对于一侧位移，（20mm内）的采用加固的形式（如图一）；两侧发生位移的一侧采用植筋的方法，另一侧采用加固的方法（如图二）；对于6#楼轴、轴、轴墙柱钢筋向外位移30～50采取剔槽弯曲同植筋绑扎搭接的方法（如图三）

- 对于两侧位移的钢筋一侧采取结构植筋的方法，指定有相应资质的植筋单位进行施工，钢筋规格采用同规格的HRB335级钢筋。

- 根据JGJ145《混凝土后锚固技术规程》，之规定植筋深度hefmin/d，≥21d。

- 化学植筋所用锚固胶的锚固性能通过专门的试验确定（采取“慧鱼”或“喜利得”），对获准使用的锚固胶，除说明书规定可以掺入定量的掺和剂（填料）外，现场施工中不宜随意增添掺料。

- 按JGJ145规定：同规格、同型号，基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽样数量按每批植筋总数的1‰计算，且不小于3根。采取现场非破损拉拔试验。

- 化学植筋置入锚孔后，在固化完成前，应按照厂家所提供的养生条件进行固化养生，固化期间禁止扰动。

图一

图二

图三