- 概述

鉴于大学城指挥部指定供应我标段的长兴混凝土搅拌站所供应的混凝土量明显不能满足现时的需求量，为缓解大学城建设混凝土需求高峰期的供应强度、保证工程的进度和工期，落实《穗学指办字[2003]130号》文件的精神，我司拟在施工区域内建立混凝土现场搅拌站。此搅拌站主要供应药科楼、工科楼的混凝土需求量和作为其他栋号的应急后备，每小时产量为40m3。

- 搅拌站的平面布置

本搅拌站拟建在在建教学区内，位于药科楼、工科楼和教学区A线道路之间（位置详见总平面图）。搅拌站内的机械、设备、材料堆场的具体位置和车进出方向等详见（平面布置图）。所需的水池、添加剂池和排水沟的位置和做法详见平面布置图中注释。搅拌机位置搭设简易上盖。

- 人员及机械配置

  - 人员配置

本搅拌站按其运作要求配置：主管1人；机长1人；操作人员4人；铲车司机2人；质量管理员2人，共10人。

  - 机械配置

本搅拌站主要的机械设备配置如下：抽水泵机2台（配时间继电器）；配料机2台（配计量控制系统）；搅拌主机2台（型号：JS750）；水泥罐2个、粉煤灰罐1个（均配螺栓输送机）；铲车1台；砼泵机2台及相应的输送管。

- 质量管理

现场搅拌混凝土及原材料的质量检验按相关标准、规范、行业规定执行，施工单位取样自检、施工监理监督取样抽检。现场搅拌混凝土的质量控制以施工监理为主，材料监理为辅。

（一）、砼配合比管理

- 强度低于C40的砼设计配合比应有相应计量资质的单位出具。

- 砼生产配合比应有施工监理同意方可使用。

- 砼质量管理

  - 水泥用量、水灰比应符合下列规定：

| 砼类型 | 最少水泥用量（Kg/m3） | 当掺有活性掺合料时（Kg/m3） | 最大水灰比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水砼 | 320 | 280 | 0.55 |
| 水下砼 | 350 | 300 | 0.5~0.6 |
| 预应力砼 | 300 | 300 | 0.6 |

  - 砂率：控制在35%~45%之间。

（二）、现场原材料管理

- 散装水泥、砂和碎石原则上由业主确定的供应商提供，粉煤灰、减水剂、外加剂由施工单位自购。原材料和砼的价格按招标文件的规定办理。每批原材料进场前向搅拌站提供出厂合格证、检验报告（包括水泥、粗细集料、外加剂、粉煤灰等）。

- 施工单位现场取样送检，检测合格后向施工监理审报进场材料使用，经施工监理审核同意后才能使用。

（三）、计量系统管理

- 搅拌计量系统（水泥、砂、石、水、外加剂）要经过计量检测，并出具检测合格证。计量系统设备报施工监理审核同意。

- 计量允许偏差不大于下列规定

  - 水泥、水、外加剂、掺合料为±2%（防水砼为±1%）。

  - 砂、石为±3%（防水砼为±2%）。

- 每日开机生产前，施工监理要进行验槽复核，同意后方可大批量生产。

- 每一工作班至少要测定骨料含水率一次。

（四）、搅拌过程管理

- 搅拌时间不应小于下列规定：JS750型强制式搅拌机，搅拌时间不少于60秒。

- 搅拌完毕后每一工作班或100m3砼至少要测定拌和物性能。

  - 塌落度、粘聚性和保水性。

  - 强度或其它质量指标（其中每500m3抗渗砼要取样做抗渗检测）。

  - 当发现新拌砼离析和塌落度较大时，应采取补料（水泥、砂、石）等措施，确保砼质量符合施工和设计要求。

- 搅拌机的正确操作方法及安全操作注意事项

（一）、搅拌机电气控制台的操作必须由专业人员操作，开机前检查工作做好后，按下顺序操作。

  - 调整好时间继电器供水时间；

  - 点动搅拌电机，观察搅拌轴旋转方向是否正确；

  - 启动空压机，关闭底门；

  - 启动搅拌电机；

  - 按下料斗提升按钮，待料斗上升至卸料位置时，按下供水启动按钮，使水和物料同时进入搅拌筒内；

  - 料斗卸完料后，按下料斗下降按钮，使料斗复位；

  - 搅拌约60秒即可出料。启动卸料门卸料结束，关闭卸料门；

  - 重复下一个循环。

（二）、安全操作注意事项

- 每次合上电源开关前，应注意检查，将所有操作按钮置于非工作状态。停止机器运转时，应操作相应的操作开关，非特殊情况，禁止板动总电源开关或紧急停止按钮；

- 为保证安全操作，电机外壳、机架及电器控制台均需接地，其接地电阻不大于4Ω；

- 本机使用时所有管线应妥善安置，以防工作时压坏，碰破造成事故；

- 电气部分按一级电器安全规程进行检查，防止电机受潮，电气元件及电线损坏；

- 检修时务必断电源，并指定专人守护以防发生人身事故；

- 电源电压低于7%时不能继续生产，否则影响机器正常运转；

- 料斗提升时，严禁在料斗工作范围内站人，以免误伤；

- 每次加料时不应超过定量；

- 机器运转过程中，不随意停车，如中间发生停车事故，须立即打开出料门，尽可能多放出一些物料，以免时间过长，混凝土初凝，主机启动困难；

- 料斗底部如沾有砂灰等杂物，应经常清理，以免影响斗门的启闭。

注：其余事项可参照建标20-60《中小型建筑机械安全操作规程》。